Descripción

E-POCAST BT es un sistema para piso a base de mortero epóxico de tres componentes, formulado con resinas epóxicas 100% sólidos y agregados de granulometría controlada, con acabado antiderrapante o cáscara de naranja, se aplica en espesores de 1.0 a 5.0 mm. Su uso más común es en áreas de preparación y conservación de alimentos, puede aplicarse a temperaturas tan bajas como 0°C,  resiste derrames de sustancias medianamente corrosivas, como lácteos, jugos de frutas, algunos jarabes y ácidos diluidos.

Beneficios

- Producto libre de solventes

- Cura a temperatura tan baja como 0°C.

- Facilidad de aplicación. Se aplica por esparcido de los agregados (broadcast), sobre la resina.

- Alta resistencia mecánica.

- Resistencia a la mayoría de los productos químicos utilizados en la industria alimenticia. Para mayor  detalle de resistencia química consultar la Tabla General de Resistencias Químicas.

Colores

E-POCAST BT esta disponible en Gris oscuro o rojo terracota.

Usos típicos

E-POCAST BT esta diseñado para recubrir pisos de concreto, mejorando su resistencia mecánica y química. Puede ser aplicado tanto pisos de concreto nuevos como dañados (existentes), Generalmente se aplica un Top a base del mismo sistema sin cargas. El acabado es antiderrapante.

Recomendado para ser usado en reparación de elementos de concreto horizontales, previa imprimación con el primario E-POCAST H.

Los principales mercados de aplicación son:

- Industria Alimenticia y bebidas

- Cámaras de conservación.

- Almacenes de materias primas y producto terminado.

En general, en la industria con tráfico peatonal y

y de montacargas.

Preparación de superficies

Antes de cualquier actividad, es necesario llevar a cabo un diagnostico previo de la superficie a fin de determinar el tipo de preparación mas adecuado a las condiciones iniciales del piso. Para información mas detallada sobre preparación de superficie, consultar la guía de preparación de superficie disponible.

En general, la superficie a aplicar debe estar libre de falsas adherencias, limpia y seca para asegurar el desempeño adecuado del producto.

Concreto nuevo

Debe estar completamente fraguado (28 días mínimo), seco y limpio, es necesario eliminar la costra de cemento formada en la superficie del concreto por el sangrado mediante tratamiento químico con el acido muriático o tratamiento mecánico, pulimento o escarificación, a fin de abrir poro y lograr la mejor adherencia. Debe removerse cualquier residuo de membrana de curado mediante los mismos medios. Eliminar completamente el polvo mediante aspiradora industrial.

Concreto existente

El concreto debe estar firme, limpio, seco, libre de la costra (sangrado) del cemento, recubrimientos anteriores, grasas, aceites o ceras. Deberán eliminarse todas las falsas adherencias y recubrimientos anteriores con medidores mecánicos; los productos químicos absorbidos en la superficie deberán eliminarse con desengrasantes o ácido muriático, según el caso.

Relleno y reparación

Para reparar o rellenar huecos, baches y/o juntas deterioradas, la reparación se puede hacer con el mismo mortero E-POCAST BT previa imprimación con E-POCAST H.

Primer

En todos los casos, antes de aplicar los morteros deberá imprimarse la superficie con el primario E-POCAST H, el cual se aplican con la ayuda de un jalador y rodillo rasurado. Para mayor información consultar la hoja de datos técnicos correspondiente.

Mezclado y aplicación

Mezclar 4 Kg. de parte A por 2 Kg. de parte B, mezclar por espacio de 1 a 2 minutos y posteriormente añadir el 50% de la parte C (12 a 14 Kg.) hasta la homogenización de la mezcla.

Asegúrese que la mezcla sea totalmente homogénea, si es necesario, extiéndase el tiempo de la agitación hasta un máximo de 2 minutos.

Esta mezcla se vierte sobre el sustrato primariado y se esparce sobre la superficie controlando la uniformidad del espesor mediante rasadores con escantillón, posteriormente deberá pasarse rodillo de picos para eliminar burbujas y ayudar a la nivelación, inmediatamente deberá ingresarse al área con zapatos de picos y esparcir arena parte C hasta la saturación completa del área, es recomendable darle una pasada ligera con rodillo de felpa fina para ayudar a la impregnación de la arena, al día siguiente deberá barrerse y aspirar el área para posterior aplicación del acabado que será la mezcla de las partes A + B sin cargas a razón de 0.5 Kg/M2.

Limitaciones

- No se recomienda dejarlo expuesto cuando existan salpicaduras o derrames de productos químicos muy corrosivos, usar el recubrimiento de acabado adecuado para el caso

- No se recomienda para sustancias químicas muy agresivas.

Envasado

Parte A: cubetas de 20 Kg.

Parte B: cubetas de 18 Kg.

Parte C: sacos de 25 Kg.

Juegos predosificados de 7.5 kg, 15 kg y 30 kg

Almacenamiento y caducidad

El tiempo de vida del E-POCAST BT almacenado bajo techo, en el envase cerrado, en lugar seco y a una temperatura entre 4 y 30 C, es de 12 meses a partir de la fecha de embarque.

Rendimiento

El rendimiento dependerá del espesor a aplicar. Considerando un espesor de carpeta de 4 mm, el rendimiento estimado es de 8 Kg/M2.

Características generales

| Olor | Ninguno durante la aplicación y curado |
| --- | --- |
| Colores | Gris oscuro, rojo terracota |
| Acabado | Antiderrapante |
| Mantenimiento | Prácticamente ninguno |
| Puesta en servicio a 23°C | a) 12 horas para tránsito peatonal b) 48 horas para tráfico pesado |
| Sustrato | Concreto |
| Aprobación FDA | Sección 175.300 del código 21 |

Propiedades físicas

| Propiedad física | Método de prueba | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Resistencia a la compresión | ASTM C 579-68 | 750 Kg./cm2 |
| Resistencia a la tensión | ASTM C 307-61 | 150 Kg./cm2 |
| Resistencia a la flexión | ASTM C 580-68 | 300 Kg./cm2 |
| Absorción de agua | ASTM C 413-66 | 0.01 % |
| Encogimiento lineal | ASTM C 531-68 | 0.05 % |
| Inflamabilidad |  | Auto extinguible |