Descripción

E-POCAST SL es un sistema epóxico autonivelante 100% sólidos. Con acabado liso brillante en espesores de 1.0 a 3.0 mm, por su acabado es ampliamente utilizado en áreas estériles y cuartos limpios, por sus propiedades dieléctricas se utiliza en subestaciones y CCM, puede formularse para la aplicación de recubrimientos deslavados que acentúan un acabado decorativo.

Beneficios

- Libre de olor

- Alcanza los estándares de USDA, FDA, OSHA

- Alta adherencia

- Resistencia química media

- Fácil mantenimiento

Colores

E-POCAST SL esta disponible en colores estándar utilizando las pasta pigmentarias E-POCAST. Otros colores a solicitud con pedidos mínimos.

Usos típicos

E-POCAST SL esta diseñado para proteger los substratos de concreto del ataque químico, la corrosión, impactos y el tráfico. Áreas típicas de aplicación:

- Áreas de proceso de alimentos

- Cocinas

- Laboratorios farmacéuticos

- Embotelladoras

- Áreas sanitarias

Preparación de superficies

Es necesaria la aplicación de un primario para prevenir ampollas, se recomiendan el E-POCAST G o E-POCAST H. El substrato debe de ajustarse a un perfil de anclaje, debe estar seco, limpio y se deben eliminar las grasas. Se debe tener cuidado con la humedad.

El substrato debe ser granallado o escarificado previo a la aplicación de un primario.

Método de aplicación

Mezclar 4.00 Kg. de componente A con 2.0 Kg. de componente B por espacio de 3 minutos y agregar 9.0 Kg. de componente C (cargas). El resultado de esta mezcla tendrá un rendimiento de  2.5 metros cuadrados a un espesor de 3 mm. Mientras el mortero está recién colocado se deberá pasar el rodillo de picos para facilitar la nivelación y eliminar posibles burbujas de aire. En algunas ocasiones para mejorar la resistencia a la abrasión es recomendable aplicar un Top de poliuretano como el POLY-CAST COAT, transparente o pigmentado.

Pigmentado

El E-POCAST SL se surte en unidades sin pigmentar será necesario añadir a la parte A la pasta pigmentaria correspondiente, consultar al departamento técnico.

Limitaciones

Este producto debe aplicarse entre 10° y 30° centígrados. El substrato debe estar limpio, seco y en buenas condiciones. Las áreas erosionadas o con baches deben ser rellenadas y niveladas con un mortero epóxico.

Condiciones de almacenamiento

E-POCAST SL debe ser almacenado en seco.  La vida del producto es de 6 meses a partir de la fecha del envío en su envase original.

Envasado

Unidades Parte A+B de 7.5, 15.0 y 30  Kg.

Parte C: sacos de 25 Kg.

Características generales

| Olor | Ninguno durante la aplicación y curado |
| --- | --- |
| Colores | Colores estándar , otros a solicitud |
| Acabado | Liso, brillante |
| Mantenimiento | Prácticamente ninguno |
| Puesta en servicio a 23°C | a) 8 horas para tránsito peatonal b) 24 horas para tráfico pesado |
| Sustrato | Concreto |
| Aprobación FDA | Sección 175.300 del código 21 |

Propiedades físicas

| Propiedad física | Método de prueba | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Resistencia a la compresión | ASTM C 579-68 | 750 Kg./cm2 |
| Resistencia a la tensión | ASTM C 307-61 | 150 Kg./cm2 |
| Resistencia a la flexión | ASTM C 580-68 | 300 Kg./cm2 |
| Absorción de agua | ASTM C 413-66 | 0.01 % |
| Encogimiento lineal | ASTM C 531-68 | 0.05 % |
| Inflamabilidad |  | Auto extinguible |