Propósito

Proporcionar un piso resistente y decorativo a base de resinas epóxicas, arenas sílicas y agregados de mármol, vidrio o chips plástico. El espesor recomendado es de 5.0 a 9.0 mm.

Control de Calidad

La aplicación será efectuada solo por personal experimentado, en trabajos similares.

Todos los materiales a utilizar deberán contar con los certificados de la planta de IAT, de acuerdo a las normas internas de la planta.

Materiales

Los materiales que se usaran serán nuevos y de primera calidad, requiriéndose en todos los casos los certificados de calidad.

La serie de materiales que componen el sistema “E-POCAST  TERRA” son los siguientes:

- Primario epóxico de dos componentes 100 % sólidos “E-POCAST G”

- Mortero epóxico de tres componentes “E-POCAST TERA”

- Agregados de marmol granos #0 ,#1,#2 de acuerdo a selección de colores y mezcla espesor y tamaño de grano expuesto.

- Grout maquillante epóxico a base de resinas epóxicas y cargas para resanado.

- Recubrimiento de poliuretano de dos componentes “POLY-CAST COAT”

- Sellador epóxico flexible “E-poflex”

- Baguetas “L” de aluminio, latón, zinc o plástico para separación y juntas de control en medidas de acuerdo al espesor.

Equipo

El equipo y herramienta deberá ser especializada para la aplicación de pisos y terrazos epóxicos y se enlista a continuación, la siguiente lista no es limitativa a otras herramientas:

- Shot Blaster con colector de polvos

- Escarificadora mecánica

- Revolvedora mecánica

- Mezcladora eléctrica

- Llana mecánica

- Bascula

- Esmeriladora mecánica

- Rodillo de picos

- Zapatos de picos

- Llanas metálicas

- Herramientas manuales, cinceles, marros, cucharas, brochas, rodillos

- Screed box o rasadores con escantillones

- Máquinas desbastadoras eléctricas, con discos abrasivos en diferentes granos (diamante o piedra)

- Pulidora de pisos tipo bailarina con disco para “Pads” de diamante en diferentes granos.

Condiciones del Substrato

El concreto deberá contar con una antigüedad de 28 días de curado.

Las losas de concreto deberán tener un acabado 100 % nivelado.

Las losas de concreto no deberán tener ningún agente de curado.

La resistencia de las losas deberá ser de cuando menos F´c=250 Kg/cm2.

Condiciones Ambientales

No se deberá aplicar los materiales si las temperaturas del ambiente, o del piso son inferiores a los 10°C o mayores a 35°C, así como tampoco si la humedad relativa es superior a 85%.

Preparación de la Superficie

La preparación de la superficie es esencial, las superficies a recubrir deberán ser sólidas, limpias, sin polvo, curadas, libres de aceite o eflorescentes, o cualquier otro contaminante.

El concreto no sólido deberá removerse por medio de maquina Shot Blaster o escarificadora mecánica.

La textura que deberá lograrse con el Shot Blaster o escarificadora deberá ser uniforme y con una rugosidad que permita el anclaje del recubrimiento con el substrato.

El polvo del concreto deberá retirarse con aspiradora.

Aprobación de Muestras

El Cliente deberá aprobar previamente las muestras en formato mínimo de 40 x 40 cm, para definir colores y tamaño y mezcla de granos y colores.

Aplicación de Sistema

- Deberán colocarse las baguetas “L” para delimitar las separaciones de cada color de acuerdo al diseño del terrazo, estas baguetas se fijarán al concreto mediante tornillos y/ adhesivo epóxico, las baguetas deberán quedar bien niveladas ya que estas servirán de maestras para control de nivel y espesor del terrazo.

- Sobre la superficie preparada y libre de polvo, deberá aplicarse una capa de primario E-POCAST G para sellar poro y anclar el sistema al substrato. A razón de 4 a 5 m2 por Kg. de mezcla.

| E-POCAST G | Rendimiento |
| --- | --- |
| Unidad de 6.75 Kg | 27 a 33.75 M2 |
| Unidad de 13,5 Kg | 54 a 67.50 M2 |
| Unidad de 27.0 Kg | 108 a 135 M2 |

- En caso de prever que el piso tendrá movimientos causados por vibración, es ampliamente recomendable aplicar una membrana epóxica flexible como la E-POCAST FLEX a razón de 0.5 a 1.0 mm de espesor, en cuyo caso se deberá considerar un rendimiento de 0.5 Kg. Por M2 tratándose de del espesor de 0.5 mm. Y de 1.0 Kg. Si el espesor considerado es de 1.0 mm.

- Se aplicara el mortero E-POCAST TERRA compuesto por resina, endurecedor, cargas y agregados de mármol a un espesor de 6 a 9 mm dependiendo el espesor final utilizando mezcladora,  llanas mecánicas o manuales según se requiera. El rendimiento promedio será de 12 a 14 Kg. para 6.00 mm. La siguiente tabla muestra una guía en el consumo de materiales, sin embargo las proporciones exactas deberán definirse para cada proyecto:

| E-POCAST TERRA | Carga SL | Pasta Pigmentaria | *Carga de Mármol | Rendimiento a 6.0 mm. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidad de 6.75 Kg | 7.75 Kg | 1.0 Kg | 31.0 Kg | 3.32 M2 |

* La carga de mármol será seleccionada previamente utilizando granos #0, #1 y #2 en la combinación especificada.

- Una vez curado se procederá al desbastado inicial utilizando piedras grano 24 o su equivalente en abrasivos de diamante, seguido de granos más finos hasta el grano 80, para descubrir el agregado y dar el espesor deseado.

- Lavar el terrazo y dejar secar, aplicar el grout maquillante epóxico para resanar cualquier imperfección, dejar curar.

- Continuar el desbastado con piedras grano 80 o más finas hasta completar el desbastado y que el agregado de mármol sea expuesto en un 70%.

  - De ser necesario volver a resanar con grout maquillante epóxico.

- Será necesario desbastar el recubrimiento utilizando la pulidora de pisos con los “pads” de diamante en granos 120, 300 y 500.

- Lavar toda la superficie con un limpiador neutral enjuagar con agua corriente y limpia y permitir secar.

- Aplicar el sellador final de poliuretano “E-POCAST COAT” o acrílico “Tekzkreto AS”, de acuerdo a lo especificado ambos a razón de 4 a 5 M2 por litro.

- Si el trabajo lo requiere será necesario aplicar pasta para brillar (Johnson) utilizando la pulidora de piso en conjunto con fibra media color beige (3M).

Juntas de Control

Deberán respetarse todas las juntas de expansión y control resolviendolas con baguetas tipo “L” , exactamente donde corresponda a la junta de expansión de la losa de concreto, debera rellenarse con sello polimérico E-poflex, cuando la profundidad de la junta lo requiera deberá colocarse tira de polietileno “Black Rod” en diámetro adecuado al ancho de la junta.

Anclaje Mecánico

En todas las uniones del terrazo con otros acabados, o con elementos como coladeras, rejillas, etc., deberá ejecutarse un anclaje mecánico rasurando o cortando el concreto cuando menos ½ “, para que el terrazo tenga mayor adherencia.

Protecciones

Se deberá proteger de tráfico y derrames al terrazo epóxico durante su aplicación y curado, de acuerdo a lo siguiente:

| Tráfico peatonal | 12 horas |
| --- | --- |
| Tráfico ligero | 18 horas |
| Tráfico pesado | 48 a 72 horas |
| Derrames | 48 a 72 horas |