Propósito

Proporcionar un piso decorativo resistente a base de resinas epóxicas 100% sólidos y agregados de cuarzo pigmentado. El espesor recomendado es de 3.0 a 5.0 mm en acabado epóxico antiderrapante o cáscara de naranja en color a elegir.

Control de Calidad

La aplicación será efectuada solo por personal experimentado, en trabajos similares.

Todos los materiales a utilizar deberán contar con los certificados de la planta de IAT, de acuerdo a las normas internas de la planta.

Materiales

Los materiales que se usaran serán nuevos y de primera calidad, requiriéndose en todos los casos los certificados de calidad.

La serie de materiales que componen el sistema “E-POCAST AD” son los siguientes:

- Primario epóxico de dos componentes 100 % sólidos “E-POCAST G” de uso general o primario epóxico “E-POCAST H” el cuál tolera humedad en el concreto.

- Binder epóxico “E-POCAST AD” de dos componentes.

- Carga de cuarzo pigmentado en mezcla seleccionada.

- Sello epóxico “E-POCAST S”

Equipo

El equipo y herramienta deberá ser especializada para la aplicación de pisos epóxicos y se enlista a continuación, la siguiente lista no es limitativa a otras herramientas:

- Shot Blaster con colector de polvos

- Escarificadora mecánica

- Desbastadora con discos de diamante

- Aspiradora industrial

- Revolvedora mecánica

- Mezcladora eléctrica

- Bascula

- Esmeriladora mecánica

- Rodillo de picos

- Zapatos de picos

- Llanas metálicas

- Herramientas manuales, cinceles, marros, cucharas, brochas, rodillos

- Rasadores con levas.

Condiciones del Substrato

El concreto deberá contar con una antigüedad de 28 días de curado.

Las losas de concreto deberán tener un acabado 100 % nivelado.

Las losas de concreto no deberán tener ningún agente de curado.

La resistencia de las losas deberá ser de cuando menos F´c=250 Kg/cm2.

Condiciones Ambientales

No se deberá aplicar los materiales si las temperaturas del ambiente, o del piso son inferiores a los 10°C o mayores a 35°C, así como tampoco si la humedad relativa es superior a 85%.

Preparación de la Superficie

La preparación de la superficie es esencial, las superficies a recubrir deberán ser sólidas, limpias, sin polvo, curadas, libres de aceite o eflorescentes, o cualquier otro contaminante.

El concreto no sólido deberá removerse por medio de maquina Shot Blaster o escarificadora mecánica.

La textura que deberá lograrse con el Shot Blaster o escarificadora deberá ser uniforme y con una rugosidad que permita el anclaje del recubrimiento con el substrato.

El polvo del concreto deberá retirarse con aspiradora. Para una guía más amplia referirse al documento de preparación de superficie preparado por IAT.

Aplicación de Sistema

- Sobre la superficie preparada y libre de polvo, deberá aplicarse una capa de primario E-POCAST G o E-POCAST H para sellar poro y anclar el sistema al substrato. A razón de 3 a 4 M2 por Kg. de mezcla, mientras el primario está fresco esparcir hasta saturación la carga DE CUARZO PIGMENTADO a razón de 1.0 a 1.5 Kg/M2.

- Cuando el primario esté seco, barrer y aspirar. La siguiente tabla ilustra los rendimientos de estos materiales.

| E-POCAST G | Rendimiento |
| --- | --- |
| Unidad de 7.65 Kg. | 23 a 30.6 M2 |
| Unidad de 13.5 Kg. | 40.5 a 54 M2 |
| Unidad de 27.0 Kg. | 81 a 108 M2 |

| E-POCAST H | Rendimiento |
| --- | --- |
| Unidad de 7.5 Kg. | 22.5 a 30 M2 |
| Unidad de 15 Kg. | 45 a 60 M2 |
| Unidad de 30 Kg. | 90 a 120 M2 |

- Mezclar 4 Kg. de parte A por 2 Kg. de parte B, mezclar por espacio de 1 a 2 minutos. Asegúrese que la mezcla sea totalmente homogénea, si es necesario, extiéndase el tiempo de la agitación hasta un máximo de 2 minutos.

Esta mezcla se vierte sobre el sustrato primariado y se esparce sobre la superficie controlando la uniformidad del espesor mediante rasadores con escantillón, considerar 1.0 kg de mezcla por M2, posteriormente deberá pasarse rodillo de picos para eliminar burbujas y ayudar a la nivelación, inmediatamente deberá ingresarse al área con zapatos de picos y esparcir el cuarzo pigmentado (2 a 2.5 Kg/M2) hasta la saturación completa del área, es recomendable darle una pasada ligera con rodillo de felpa fina para ayudar a la impregnación de la arena.

Este paso podrá repetirse si se desea mayor espesor, las capas que sean requeridas tomando en cuenta que por cada capa obtendremos 1.7 a 2.0 mm.

- Al día siguiente deberá barrerse y aspirar  el área para posterior aplicación del acabado que puede ser E-POCAST S o E-POCAST CN. La siguiente tabla ilustra rendimientos para diferentes espesores.

| E-POQUARTZ AD | Cuarzo pigmentado broadcast | Espesor mm final | Rendimiento M2 | # Capas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.5 Kg. | 15 a 18.75 Kg. | 3.0 | 7.5 M2 | Una |
| 7.5 Kg. | 15 a 18,75 Kg. | 5.0 | 3.75 M2 | Dos |
| 15 Kg. | 30 a 37.5 Kg. | 3.0 | 15 M2 | Una |
| 15 Kg. | 30 a 37.5 Kg. | 5.5 | 7.5 M2 | Dos |
| 30 Kg. | 60 a 75 Kg. | 3.0 | 30 M2 | Una |
| 30 Kg. | 60 a 75 Kg. | 4.5 | 15 M2 | Dos |

- Al día siguiente o cuando pueda entrarse al área deberá barrerse y aspirar la arena suelta.

- Posteriormente se aplicará el sello E-POCAST S a razón de 0.5 Kg por M2. utilizando jaladores o llana metálica y rodillo de felpa. Hasta este punto se ha producido un piso con acabado antiderrapante. En la siguiente tabla se ilustra el rendimiento de acuerdo al tipo de unidad seleccionada.

| E-POCAST S | Espesor mm. | Rendimiento M2 |
| --- | --- | --- |
| 7.5 Kg. | 0.5 | 15 |
| 15 Kg. | 0.5 | 30 |
| 30 Kg. | 0.5 | 60 |

- En alguna ocasiones y sí así fue especificado puede terminarse el recubrimiento con acabado cáscara de naranja, para lo cual después del último paso será necesario aplicar el “E-POCAST CN” con un rendimiento de 0.4 Kg/M2. de acuerdo a la siguiente tabla.

| E-POCAST CN | Espesor mm. | Rendimiento M2 |
| --- | --- | --- |
| 7.37 Kg | 0.4 | 18.25 |
| 14.75 KG | 0.4 | 36.8 |
| 29.5 KG | 0.4 | 73.7 |

Juntas de Control

Las juntas de control deberán resolverse cortando la carpeta con disco de corte, exactamente donde corresponda a la junta de expansión de la losa de concreto, deberá rellenarse con sello polimérico E-POCAST FLEX, cuando la profundidad de la junta lo requiera deberá colocarse tira de polietileno “Back Rod” en diámetro adecuado al ancho de la junta.

Anclaje Mecánico

En todas las uniones de la carpeta con otros acabados, o con elementos como coladeras, rejillas, etc., deberá ejecutarse un anclaje mecánico ranurando o cortando el concreto cuando menos ½ “, para que la carpeta tenga mayor adherencia.

Protecciones

Se deberá proteger de tráfico y derrames al piso epóxico durante su aplicación y curado, de acuerdo a lo siguiente:

| Tráfico peatonal | 12 horas |
| --- | --- |
| Tráfico ligero | 18 horas |
| Tráfico pesado | 48 a 72 horas |
| Derrames | 48 a 72 horas |