Descripción

POLY-CAST MD es un sistema cementicio uretano 100% sólidos mezclado con sílica y agregados finos que producen un acabado autonivelante y un color uniforme

Beneficios

- Bajo olor

- Coeficiente de expansión térmica similar al del concreto

- Adhesión superior

- Alta resistencia química

- Fácil mantenimiento

- Resistente al choque térmico

- Tolera la humedad

- No requiere Top sellador

- Autoimprimante en la mayoría de las instalaciones

- Alcanza los estándares de USDA, FDA, OSHA

Colores

POLY-CAST MD esta disponible en rojo, gris, gris concreto, y beige.

Usos típicos

POLY-CAST MD esta diseñado para proteger el concreto contra  el agua y ataque químico, la corrosión, impactos y el choque térmico. La exposición a aceite caliente o a vapor no causa cuarteaduras o daños. Áreas típicas de aplicación:

- Farmacéutico

- Panaderías

- Ares de producción

- Bodegas

- Áreas de cuidado animal

- Cocinas

- Bahías de servicio automotriz

- Embotelladoras

- Áreas sanitarias

- Áreas de proceso de alimentos

Preparación de superficies

Este producto requiere preparación para un desempeño adecuado. El substrato debe ser perfilado mediante granallado o escarificado, limpiado, secado y libre de grasas.

Método de aplicación

Debe ser aplicado a un área primariada al espesor requerido usando rasador con escantillón. Deberá pasarse a través de la superficie rodillo de picos en los siguientes 3 minutos de la aplicación para sacarle el aire y promover la nivelación y no interferir con el tiempo de gelado.

Limitaciones

No aplicar a temperatura menor a 10° C o sobre 29° C. POLY-CAST MD puede ser resbaloso cuando esta mojado. No aplicar a asfalto, ladrillo no poroso, cobre, aluminio o poliéster.

Condiciones de almacenamiento

POLY-CAST MD debe ser almacenado en seco. La exposición de la resina a la humedad por mucho tiempo puede llevar a la formación de burbujas durante el curado. No permita que las resinas se congelen. La vida del producto es de 6 meses a partir de la fecha del envío.

Envasado

- Kits de 3 componentes de 37.7 Kg.

- Kits de 3 componentes de 75.4 Kg

- POLY-CAST Top COAT.

- Kits de 3 componentes de 21.3 Kg.

Mezclar 3.75 Kg. de parte A con 4.40 kg. de parte B  y añadirle 16.25 Kg. de parte C: rendimiento 4 metros cuadrados a un espesor de 3 mm.

Datos Técnicos

| Tiempo de curado: |  |
| --- | --- |
| Tráfico ligero | 10 horas |
| Tráfico rodado ligero | 16 horas |
| Servicio completo | 3-5 días |
| Tráfico pesado | 48 horas |

| Tiempo inicial de gelado | 14 minutos a 21°C |
| --- | --- |
| Color | Gris, gris concreto, rojo, beige |
| Relación de mezcla (en peso) | A = 3.75 Kg. B = 4.40 Kg. C = 16.25kg |
| Vida del bote (1 galón) 25° C | 14 minutos |
| Adhesión al concreto | >400 psi, el concreto se rompe antes que la junta |
| Temperatura de servicio | -73°C a 104°C |

Propiedades físicas

| Propiedad física | Método de prueba | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Dureza | ASTM D-2240 | 75-80 |
| Resistencia a la compresión | ASTM C-579 | 650 Kg/cm2 |
| Resistencia a la tensión | ASTM D-638 | 150 Kg/cm2 |
| Resistencia al impacto a 125 mils | ML D-3134 | Pasó |
| Resistencia a la flexión | ASTM D-790 | 350 Kg/cm2 |
| Resistencia a la abrasión | ASTM D-4060 | Perdida de 24 mg |
| Coeficiente de fricción con antiderrapante | ASTM D-2047 | 0.71 seco 0.63 húmedo |

Limpieza

Una limpieza regular mantendrá estos sistemas en una condición siempre y cuando no se deje desarrollar la contaminación.

Precaución

Los trabajadores deben de vestir ropa protectora, consistente en lentes protectores, guantes impermeables. Debe colocarse una ventilación adecuada.